**PİKNİK MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Piknik masasında kullanılacak ahşaplar emprenye işlemi uygulanmış 1.sınıf Sibirya çamı olacaktır.
* Piknik masasının üst kısmını min. 9x14x145cm. den 5 adet ahşap oluşturacaktır.
* Piknik masasının oturulacak bölümünü min. 4x9x145cm. 3 adet ahşap oluşturacaktır.
* Piknik masasının taşıyıcı ayakları min. 4x9x70cm ebatlarında 4 adet açılı kesilmiş ahşaplardan oluşacaktır.
* Piknik masasının altında bulunacak ve masanın üstündeki ahşaplarla taşıyıcıları birleştiren yatay ahşabı birbirine bağlayacak olan kayıtlar min4x9x65cm. 2 adet ahşaptan oluşacaktır.
* Piknik masasının taşıyıcı sütunlarını ve oturma ahşaplarını birleştirecek olan 2 adet yatay ahşap sütunun ebatları min. 4x9x165cm. olacaktır.
* Kullanılacak civatalar sarı galvaniz kaplı olacaktır.
* Piknik masasının montajında M5x80 Kasa civataları kullanılacaktır.
* Kullanılan ahşap; neme, ısıya ve diğer iklim koşullarına dayanıklı olacaktır.

**Kullanılan Ahşabın Genel Özellikleri**

* Budak : Her metrede sağlam 4 adet budak bulunabilir. Budak çapları toplam parça genişliğinin ¼ ‘ünü geçmeyecektir. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış ve düşmüş budaklar bulunmayacaktır.
* Çatlak : Halka çatlağı bulunmayacaktır. Kılcal çatlaklar bulunabilir (1-2 mm). Basınçlı emprenye ortamının getirdiği şartnamelerde uygun baş ve boy çatlakları bulunabilir, ancak tolerans sınırlarında olmalıdır.
* Reçine kesesi : Uzunluğu her metrede 10 cm‘yi geçmeyip 1 adet bulunabilir. Damlayan, çeken reçine bulunmayacaktır.
* İç kabuk bulunmayacaktır.
* Çürük kavuk bulunmayacaktır.
* Böcek deliği bulunmayacaktır.
* İmalat kusuru bulunmayıp sadece belirlenen toleranslar çerçevesinde sapma olabilir.
* Eğilme : Parça boyunun 1/50’sini geçmeyecektir.
* Çarpılmalar parça genişliğinin 1/100’nü geçmeyecektir.
* Burulma : Her metrede tül uzunlukta 2 mm’yi geçmeyecektir.
* Kılıcına eğilme : Parça boyunun 1/50 ile 1/100’ü arasında tolere edilecektir.
* Zımpara : Görünen yüzeylerin tamamı zımparalanarak kıymıklardan temizlenecektir.

****